СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ИЗ АРБОЛИТА.

Что такое АРБОЛИТ - это древесный строительный блок.

Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия» утвержден и введен в действие постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1983г. № 349.

Из чего состоит АРБОЛИТ - 80% специально подготовленной древесины и 20% цемента и воды.

- Арболит – экологически чистый материал, безопасен для здоровья людей и домашних животных и
окружающей среды. Производство арболита является  высокоэкологичным.

- Арболит – строительный материал устойчивый к воздействию вредной микрофлоры, не гниет, не
подвержен поражению плесенью и грибами.

- Арболит огнестоек, не поддерживает горение.

- Арболит устойчив к механическим и ударным воздействиям, в тоже время хорошо обрабатывается, легко
сверлится, прекрасно держит крепежные элементы.

- Легкость стен из арболита по сравнению с традиционной кирпичной стеной позволяет снизить нагрузки
на фундаменты и несущие элементы.

- Поверхность арболита легко обрабатывается при дальнейшей отделке стен, имеет высокую адгезию к
штукатурке и лакокрасочным покрытиям.

- Арболит морозостоек и обладает показателем теплопроводности выше, чем у массива дерева.

| Марка арболита | Размер, м В*Ш*Д | Вес, кг | Плотность, кг/мЗ | Коэф-т теплопроводности, Вт/мК | Термосопротивление К, м2К/Вт для стены 0,37м | Цена за 1мЗ в зависимости от объема, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М25 конструкционный | 0,18x0,37x0,56 | 24,3 | 650 | 0,12 | 3,1 | розница | от 50 мЗ | от 100 мЗ |
|  |  |  |  |  |  | 3700 | 3600 | 3500 |

Характеристики блока из АРБОЛИТА:

| Марка | Основные физико-технические характеристики материала |
| --- | --- |
|  | Плотность, кг/куб.м. | Тепло проводность, Вт/мС | Морозостойкость, циклов | Водо-полгощение, % по массе | Прочность при сжатии, МПа | Прочность при изгибе, МПа | Биостойкость | Огнестойкость, час |
| Арболит теплоизоляционный М5-М15 | 400-500 | 0,08-0,095 | 25 | 60-85 | 0,5-1,5 | 0,7-0,8 | V группа | 0,75-1,5 (трудносгораем) |
| Арболит конструкционный М25-М50 | 500-850 | 0,1-0,17 | 50 | 40-60 | 1,5-3,5 | 0,8-1,0 | V группа | 0,75-1,5 (трудносгораем) |

!!! ВОЗМОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АРБОЛИТА НА СОБСТВЕННОМ МИНИЗАВОДЕ

Преимущества предлагаемого производства:

- можно на 100% использовать отходы деревообработки и лесозаготовки,

- не требуется больших производственных площадей,

- оборудование простое в монтаже и эксплуатации,

- капитальные затраты на оборудование окупаются за 3-4 месяца;

- -запуск производства через 1 месяц с момента заказа.

Общие характеристики мини завода:

- производительность до 400 мЗ арболитовых блоков в месяц,

- занимаемая площадь от 500 м2,

- температура при производстве не менее+10 градусов,

- для выдержки и хранения готовой продукции необходим навес,

- установленная мощность электродвигателей до 50 кВт,

- расход электроэнергии от 10 до 40 кВт в час.

Типовой состав мини завода:

- рубильная машина	-1 шт

- тележка подвоза щепы	- 2 шт

- узел разгрузки цемента (мешки биг-бэк) и подачи на смесители	-1 шт

- емкости подготовки хим. добавки 1 мЗ	- 3 шт

- смесители 300 литров	-2шт

- приемно-разгрузочный лоток с подъемной системой	-1 шт

- формовочный агрегат	-1 шт

- комплект форм и вспомогательное оборудование

- Материалы для производства 1 мЗ арболитовых блоков марки М25-конструкционный:

-цемент-330 кг;

- хим. добавка-10 кг ;

- древесная щепа- 230 кг сухой щепы;

- до 300 л воды (в зависимости от влажности щепы).

Стоимость мини-завода в зависимости от комплектации и степени механизации может составить 800 - 1500 тысяч рублей. Возможно заключение договора на закупку от 50 до100% выпущенных на купленном оборудовании древесных строительных блоков из арболита.