кухня

Возникновение холодовых участков связанно с высокой влажностью стен-приведших к нарушению

слоя теплоизоляции между плит.

Ликвидация источника влажности с большой вероятностью приведет к восстановлению тепловых                                параметров    а именно допустимой разнице температур: Твнутренняя-Тстен=5*С

Запенивание межпанельных швов без полного высыхания участка нецелесообразно

зал

комната

Требуется теплоизоляция швов после полного просыхания  и дополнительной проверки

-возможно низкая температура обусловлена частым проветриванием.

чердачное помещение

теплоизоляция в норме

крыша

вентиляция в норме

вентиляция С01 канализации закрыта (Забито колено в чердачном помещении)

основной источник повышенной влажности в квартире, ликвидация дефекта снимет проблему на 70-80%

С02-соседняя вентиляция для сравнения