| Отдел маркетинга | АКЦЕНТ Выписка из ТУ | ТТ 09-год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Редакция 1 |
|  |  | Лист Листов |

Назначение материала: Уплотнительный звукопоглощающий материал

Технические требования

1. Требования к составу материала

Материал представляет собой эластичный пенополиэтилен серого цвета с частичным нарушением закрытоячеистой структуры с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной пленкой.

Материал может выпускаться с лицевым покрытием. В качестве лицевого покрытия используют многослойный пленочный материал Мультитен ЛМ (или аналоги)

Материал с лицевым покрытием имеет нарушенную структуру вспененного полиэтилена и лицевого покрытия.

Материал может выпускаться одно- и многослойным. Многослойный материал получают соединением нескольких полотен пенополиэтилена.

2. Требования к внешнему виду

Материал без лицевого покрытия представляет собой равномерно вспененный полиэтилен с нарушением закрытоячеистой структуры, с ровной гладкой поверхностью (по эталону).

Материал изготавливают толщиной 5±1, 10±1, 15±2, 20±2 мм.

Материал выпускают в виде листов и деталей

Типовые размеры: ширина листа – 1000±10 мм; длина 1000±10 мм;

3. Физико – механические показатели.

Таблица 1

| Наименование показателей | Единица измерения | Значение | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность связи лицевого покрытия с пенополиэтиленом, не менее | Н/см | 1,5 |  |
| Прочность связи материала с несущей поверхностью, не менее | Н/см | 3,0 |  |
| Устойчивость монтажного слоя к воздействию воды в течении 6 часов |  | Не допускается отслаивания лицевого покрытия от пенополиэтилена и материала от несущей поверхности |  |
| Прочность связи между слоями (для многослойного материала), не менее | Н/см | 2,5 |  |
| Стойкость к циклическому изменению температуры от минус 30 до плюс 80 ºС |  | Не допускается разрушение материала и отслаивание его от несущей поверхности |  |
| Устойчивость монтажного слоя к воздействию температуры в течении 24 часов - плюс 80ºС |  | Не допускается отслаивание материала от несущей поверхности |  |
| Прочность связи антиадгезионной подложки при отслаивании под углом 180 ºС | Н/см | 0,013-0,2 |  |
| Коэффициент звукопоглощения, не менее, на частотах, Гц 250 1000 2000 3150 6300 | % | Толщина 10 мм 15 мм 20 мм 6 6 4 20 35 30 40 60 50 70 60 50 50 60 50 |  |
| Огнеопасность, скорость горения, не более | мм/мин | 100 |  |
| Грибостойкость | балл | 1-2 |  |

4. Требования к поставке, упаковке (детали, листы, рулоны и т.п.)

Листовой материал упаковывают пачками в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и проклеивают липкой лентой. Вес упаковки не более 15 кг. Упаковка должна обеспечивать сохранность материала от воздействия влаги.

5.Требования к маркировке

На каждую упаковочную единицу материала наклеивают ярлык

Содержание ярлыка согласно  ТУ 2244-050-48214265-2006 (Акцент и детали из него)

6.Требования к транспортированию и хранению

Согласно ТУ 2244-050-48214265-2006 (Акцент и детали из него)

7.Требования к гарантийному сроку эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации материала при соблюдении правил монтажа и эксплуатации –5 лет.

# Text boxes

StP