Новые продукты

от компании «Стандартпласт»

Вибропласты

Вибропласт Gold – улучшенный вариант материала Вибропласт м1, обладающий более высокими показателями вибропоглащения. Материал легко монтируется на поверхности любых конфигураций и способен эффективно работать при меньшей площади установки.

Вибропласт Silver – новый вибропоглощающий материал, обладающий высокими показателями вибропоглощения, привычным для клиентов внешним видом и прекрасным соотношением цена / качество, делающим его наиболее выгодным для установщиков по сравнению с аналогами.

| Показатели | Вибропласт Gold | Вибропласт Silver | Вибропласт М1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина материала | 2,3 мм | 2 мм | 1,8 мм |
| Коэффициент механических потерь | 0,33 | Не менее 0,25 | 0,2 |
| Уровень цены относительно Вибропласт М1 | Выше на 10 – 15 % | Ниже на 10 – 15 % | - |