Параметр				Ед.Изм.		1	    	2			3		     4		      5			6

Объемные доли 			(Ц/П/В)		1 / 0.5 / 2   	1 / 0.75 / 2.25		1 / 0.75 / 1.75	     1 / 1 / 2	      1 / 1.25 / 2.75	1 / 1.65 / 2.5

Цемент				кг/куб.м		495	    	495			410		     380		      365		365

Песок					кг/куб.м		247	    	247			247		     450		      450		685

Вермикулит				кг/куб.м		865	    	895			895		     785		      785		640

Объемный вес			кг/куб.м		1000 - 1100	1120 - 1180		1210 - 1275	     1300 – 1350     1400 - 1425	1450 - 1550

Прочность на сжатие 		кг/кв.см		45.0		35.5			58.5		     47.0	       66.0		72.0

Прочность на изгиб			кг/кв.см		24.5		30.0			30.0		     30.5	       30.5		30.5

Коэф. теплопроводности		Вт/(м·град)		0.25		0.28			0.33		     0.35	       0.41		0.44

Коэф. теплоусвоения		Вт/(м·град)		3.67		4.10			4.78		     4.85	       4.97		5.00

Свойства и рецептуры вермикулитобетонов на цементной связке:

Параметр						е.и.		1	2	3	4	5	6	7

Цемент						кг.		400	300	250	200	150	120	100

Вермикулит						л.		1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300

Вода							л.		425	410	400	395	390	385	380

Объемный вес в сухом состоянии			кг/куб.м	600	500	430	390	340	310	280

Прочность при сжатии				кг/кв.см	20	13	10	7	5	2	1

Теплопроводность в сухом состоянии		Вт/(м·град)	0.13	0.11	0.1	0.092	0.083	0.075	0.07

Теплопроводность при влажности 5%		Вт/(м·град)	0.17	0.145	0.13	0.12	0.105	0.09	0.08

Коэффициент звукопоглощения					0.37	0.51	0.54	0.56	0.6	0.64	0.73