|  | ПАСПОРТ № 921 |
| --- | --- |
|  | на бетон | , раствор |
| 1. | Потребитель |  |
| 2. | Вид бетона, раствора: | тяжелый |
| 3. | Класс бетона, раствора | В 15 |
| 4. | Марка и вид цемента | ПЦ-500Д0 |
| 5. | Крупность заполнителей: | песок Mkр.=2,3; щебень ф 5-20 |
| 6. | Объем, вес бетонной смеси, кг\м3 | 2,4-2,5 |
| 7. | Подвижность (ОК), см | 16-20 cm(П4) |
| 8. | Номер состава бетонной смеси | №5 |
| 9. | Объем партии, м3 | 15,0м3 |
| 10. | Класс бетона по прочности на сжатие 28сут. |
| 11. | Коэффициент вариации бетона % |  |
| 12 | Дата изготовления |  |
| 13. | Наименование добавки | СП-1 (0,6% от веса цемента) |
|  |  | СНВ ( 0.02% от веса цемента) |
| 14. Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф, не более, Бк\кг : 1кл; ц=114,7; щ=156; п=87 |