|  | О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю «М а к с и Т е х н о л о г и я» г.Самара, ул.Земеца, 32, тел. (846) 99-77-011, 99-77-022, info@maxi-t.ru, www.maxi-t.ru |
| --- | --- |
| Исх.№ б/н от 25 июля 2008г |  |

Информация о применении составов «Макси» для гидроизоляции и защиты поверхностей бетонных сооружений и конструкций.

Варианты применения составов «Макси»:

- Для обработки новых (строящихся) сооружений и конструкций

Перечень материалов и их назначение:

«Макси ДК-250» для:

- очистки поверхностей от разделительной смазки, применяемой для опалубки;

- очистки от следов масла от гидравлических агрегатов и приспособлений;

- очистки от грязи;

- открытия пор для дальнейшей обработки гидроизоляционным составом «МаксиБетон».

«МаксиБетон» для:

- повышения водонепроницаемости;

- увеличения морозостойкости;

- увеличения устойчивости к ионам хлора, сульфатам, нефтяным и химическим продуктам, снижения карбонизации;

- увеличения поверхностной прочности;

- повышения адгезионных свойств.

Состав «МаксиБетон» можно наносить на бетон в возрасте от 24 часов.

«Макси ТС» для:

- создания долговременного водоотталкивающего эффекта;

- защиты от воздействия УФ-лучей;

- длительного сохранения внешнего вида.

Технология работы (перечень операций):

- Очистка поверхности составом «Макси ДК-250»

- Разделка (подготовка) швов и трещин

- Обработка разделанных швов и трещин составом «МаксиБетон» распылением или кистью

- Заделка швов и трещин песчано-цементным раствором средней жёсткости

- Подготовка состава «МаксиБетон» - взболтать ёмкость, влить состав в распылитель.

- Умеренное увлажнение поверхности.

- Двухкратное нанесение (распыление) состава «МаксиБетон» с перерывом не менее 24 часов

- Выдержка в течение 7 суток

- Однослойное нанесение (распыление) состава «Макси ТС».

- Для ремонта и восстановления существующих конструкций

Перечень материалов и их назначение:

«Макси ДК-250» для:

- очистки поверхностей от грязи, сажи, копоти, нефтехимических продуктов и т.д.;

- открытия пор для дальнейшей обработки гидроизоляционным составом «МаксиБетон».

«МаксиБетон» для:

- повышения водонепроницаемости;

- увеличения морозостойкости;

- увеличения устойчивости к ионам хлора, сульфатам, нефтяным и химическим продуктам, снижения карбонизации;

- укрепления поверхностей и увеличения поверхностной прочности;

- повышения адгезионных свойств.

«Макси ТС» для:

- создания долговременного водоотталкивающего эффекта;

- защиты от воздействия УФ-лучей;

- длительного сохранения внешнего вида.

Технология работы (перечень операций):

- Механическая очистка поверхности бетона от старых декоративных и защитных покрытий, отслаивающихся и непрочно держащихся частей.

- Очистка поверхности составом «Макси ДК-250»

- Разделка (подготовка) швов и трещин

- Обработка разделанных швов и трещин составом «МаксиБетон» распылением или кистью

- Заделка швов и трещин песчано-цементным раствором средней жёсткости.

- Подготовка состава «МаксиБетон» - взболтать ёмкость, влить состав в распылитель.

- Умеренное увлажнение поверхности.

- Двухкратное нанесение (распыление) состава «МаксиБетон» с перерывом не менее 24 часов

- Выдержка в течение 7 суток

- Восстановление ремонтируемых поверхностей песчано-цементным раствором

- Однослойное нанесение (распыление) состава «Макси ТС» на высохшие поверхности.

Расход материалов, затраты

Расход составов «Макси»:

«Макси ДК-250» 	- 01÷0,4 л/м² в зависимости от загрязнённости поверхности.

«МаксиБетон» 	- 0,3 л/м² при регламентированном двухслойном нанесении.

«Макси ТС» 	- 0,15 л/м² (нанесение в один слой)

Отпускная цена составов «Макси ДК-250», «МаксиБетон» и «МаксиТС» - 525 руб/л с НДС

Затраты на материалы:

- при очистке поверхности составом «Макси ДК-250» 	52,5÷210,0 руб/м² с НДС

- при обработке составом «Макси Бетон» 		157,5 руб/м² с НДС

- при обработке составом «Макси ТС» 			78,8 руб/м² с НДС

Стоимость работ по обработке поверхностей составами «Макси ДК-250», «МаксиБетон» и «МаксиТС»  составляет 50÷80 руб/м²

Перечень технологических операций и стоимость выполнения работ зависят от типа, состояния и других характеристик обрабатываемых сооружений, конструкций и материалов, и подлежат уточнению при составлении технических заданий и расчёте смет на каждом объекте.

Директор ООО «МаксиТехнология»							П.П.Плеханов