SK-Roofseal

Уплотнители для металлических кровель

SK-Roofseal уплотнители

Монтируются на материалах:

- Оцинкованный лист

- Металлочерепца

- Шифер

Изделие:

SK-Roofseal изготовлен из ЭПДМ-резины. Край фланца вулканизирован алюминием толщиной 1,5 мм для удобства формования  по профилю кровельного материала.

Температурный диапазон использования:

--60 ( +90( С.

Кратковременный нагрев до +150( С.

Комплект поставки: возможна поставка отдельно уплотнителя или в комплекте: уплотнитель, шурупы, хомут, герметик.

Размеры

| No: | Ø уплотняемой трубы, мм | Форма фланца |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12-18-25-38-50-60-75-90 | круглая |
| 2 | 75-90-110-125-150 | круглая |
| 3 | 110-125-150-175-200 | круглая |
| 4 | 152-280 | квадратная |
| 5 | 178-330 | квадратная |
| 6 | 254-467 | квадратная |
| 7 | 330-660 | квадратная |

Монтаж

- Очертить на кровле место установки уплотнителя. Отверстие, по возможности, делать на гребне профиля. Отверстие вырезать в соответствии с диаметром трубы ножницами по металлу или «болгаркой».

2. 	Если кровля из металла,  отогнуть края отверстия наверх для придания дополнительной жесткости.

3.	Срезать верх уплотнителя в соотвествии с диаметром трубы.

4. 	Нанести герметик под нижний алюминиевый край фланца. Герметик должен быть на неуксусной основе. Рекомендуется герметик из комплекта поставки.

5. 	  Установить уплотнитель на место. Проверить вертикальность уплотняемой

трубы уровнем.

6. 	  Сформовать уплотнитель руками точно по профилю металла и плотно прижать.

7.	Закрепить уплотнитель к кровле шурупами-саморезами из комплекта поставки.  Сверло 8 мм или 5/16". Дрель применять на низких оборотах с сильным нажимом. Шурупы устанавливать с шагом 30 мм, не перетягивая.

8. 	Проверить на отсутствие щелей. Выступившие из-под уплотнителя излишки герметика распределить ровным слоем вдоль края уплотнителя.

9. 	  Верхний край уплотнителя прижать к трубе хомутом из комплекта поставки.